SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACAJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nakładki

- masy mineralno-asfaltowej związanej realizacją zadania pn:

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) mają zastosowanie przy wykonaniu:

-warstwy ścieralnej z mieszanki typu AC 11S 50/70 KR 2 grubości  4 cm

-warstwy wyrównawczej typu AC 16 W 50/70 KR 2 w ilo ści średnio 75 g/m² 1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodno ść z SST i poleceniami inżyniera.

2. Materiały

2.1 Rodzaje materiałów

2.2.1 Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 kruszywa 2010

2.2.2 Asfalt

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować asfalt zgodnie z wymaganiami PN-EN 14023 i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe

2.2.3 Wypełniacz

Jako wypełniacz należy stosować wypełniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT -1 Kruszywa 2010

2.2.4 Środek adhezyjny

Należy stosować środki adhezyjne zgodnie  SST D.05.03.13

2.3 Dostawy Materiałów

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest wykonawca . Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mie szanki, aby zapewnić nieprzerwaną prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według PN-EN 45014:1993 ,wydana przez dostawcę.

3. Sprzęt

3.1 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą .

Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-asfalt owych powinny posiadań certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez jednostkę certyfikującą, być w pełni zautomatyzowany z rejestrem komputerowym dającym możliwość kontroli w każdym etapie cyklu technologicznego, zapewniające łączną ciągłą produkcję i dostawę MMA na budowę. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia.

Układarka mechaniczna o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną grubością oraz szerokością oraz podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Walce stalowe, kombinowane z wibracją, średnie i ciężkie. Szczotki mechaniczne, samochody samowyładowcze z przykryciem.

Sprzęt drobny pomocniczy.

4. Transport

4.1.1 Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-OAD 2003 IBDiM oraz aprobacie technicznej.

4.1.2 Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałó w sypkich,

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący przed zawilgoceniem.

4.1.3 Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zaw ilgoceniem ,zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiałów.

4.1.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające pokrowce brezentowe zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ładowno ść i ilość środków transportowych powinna by ć tak dobrana aby zapewnić ciągłą pracę układarki a jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób aby nie dopu ścić do spadków temperatury przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania pon iżej 10 % temperatury wyjściowej. Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi by ć spryskana środkami zapobiegającymi przyklejaniu mieszanki.

5. Wykonanie robót

5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inspektor em nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników.

Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

5.2.1 Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy ścieralnej i wyrównwczej projektowanie metodą empiryczną wg WT-1 Kruszywa 2010

5.2.2 Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania WT-2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.3 Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanek minera lno-asfaltowej zgodnie z WT-2 nawierzchnie asfaltowe 2010.

Mieszankę mineralno- asfaltową należy wytworzyć na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki.

Kruszywo o ró żnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed zanieczyszczeniem.

Wypełniacz należy przechowywać w suchych warunkach.

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru tempera tury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró żnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5° C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym) powinno być wysuszone i tak podgrzane aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków granulatu asfaltowego ). Tem peratura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30 ° C od najwy ższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w WT-2 2010 Mieszanki mineralno- asfaltowe.

- tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inżyniera.

5.4 Przygotowanie podłoża

Przed skropieniem warstwy podłoża emulsją asfaltową wymagana jest jego kontrola. Kontrola polega na sprawdzeniu:

- spadków poprzecznych, pochyle ń podłużnych nie rzadziej niż 100 m,

- równo ści podłużnej i poprzecznej –łat ą

- dokładnego oczyszczenia,

- ilości i jakości skropienia.

- ustabilizowane i nośne;

- czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa; -wyprofilowane, równe i bez kolein.

Jeżeli nierówno ści poprzeczne są większe niż dopuszczalne , w wypadku podłoża pod warstwy asfaltowe , to należy wyrówna ć podłoże.

Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak tłuszcze ,smary i oleje. Nie dopuszcza się, aby w podłożu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować zwiększone zaleganie wody, co jest szczególnie wa żne w wypadku pozostawienia istniejących szczelnych warstw asfaltowych.

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni podłoża powinna być w ocenie wizualnie chropowata.

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie podłoża należy wykonać równomiernie stosuj ąc rampy do skropienia, np. skraplarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych ( np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zależności od ilości emulsji asfaltowej:

- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m²

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowana na rozkładarce. Powierzchnie czołowe wpustowe itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w odpowiednich ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

Powierzchni podłoża pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha i czysta.

Nierówno ści podłoża pod warstwę nawierzchni nie powinny być większe niż dopuszczalne wartości podane w odpowiednich SST.

5.5 Połączenia międzywarstwowe

Dopuszcza się skropienia powierzchni czołowych krawężników ,włazów, wpustów itp. za pomoc ą emulsji asfaltowej lub asfaltu.

5.6 Warunki przystąpienia do robót

Mieszankę mineralno- asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podłożu tworzy się zamknięty filtr wodny.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 1. Tablica 1 Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

| Rodzaj robót | Minimalna temperatura otoczenia [° C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do | W czasie robót |
|  | robót |  |
| Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm | 0 | +5 |
| Warstwa ścieralna o grubości <3 cm | +5 | +10 |
| Warstwa wiążąca | -2 | 0 |
| Warstwa podbudowy | -5 | -3 |

Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie roz łożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).

- wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnić zakończenie zagęszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie poniżej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej Specyfikacji.

5.7 Zatwierdzenie receptury

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do zatwierdzenia receptury w laboratorium. Sprawdzenie zawartości w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl ędem składu zaprojektowanego przyjąć należy zgodnie z WT-2 2010.

5.9 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1 Wbudowanie

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudować w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymania niwelety. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi, i przy brzegach warstwy).

Nie dopuszcza się równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie ró żnych recept. Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkość dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ci ągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniaj ą jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału.

Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach:

-w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa,

-w miejscach wskazanych przez Inżyniera.

Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i rozściełanie mieszanki:

- na brzegach warstw bitumicznych ,

-w miejscach wskazanych przez Inżyniera.

Ręczne ułożone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z wyjątkiem wymagań odnoszących się do układarek.

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (taśmy, pasty, itp.) według norm lub aprobat technicznych. Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metod ą na gorąco”, albo inne lepiszcza według norm lub aprobat te chnicznych. Wśród poł ączeń technologicznych wyró żnia się:

-złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w ró żnym czasie),

-spoiny (połączenia ró żnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfalt owego oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi). Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

5.9.2 Zakończenie działki roboczej

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej o bniży się poza dopuszczalną granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.

5.9.3 Zagęszczanie

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie

wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równo ści i zagęszczenia.

Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie, gdy zagęszczony materiał będzie

mógł by ć zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych.

Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania.

Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie

dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy.

Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi walcami stalowymi gładkimi, wibracyjnymi lub też zespołem tych walców, o ci ężarze 80-100 kN i szerokości wału nie mniejszej niż 1450 mm. Dla zagęszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza się równie ż zagęszczanie walcami ogumionymi.

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła nap ędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy rozpocząć od spoin i prowadzić od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła.

Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy równie ż zastosować środki zapobiegające zanieczyszczaniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół w alców, mo żna je zwilżać wodą. Należy stosować tylko takie ilości wody, które s ą wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca si ę stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuże wody.

5.9.3 Złącza

- przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy poprzecznych, mieszanka powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co mo żna uzyskać stosując dla złączy poprzecznych metodę opisaną poniżej

1.przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równ ą wymaganej grubości warstwy, do uzyskania pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. Następnie, przed ułożeniem sąsiedniego pasa roboczego, pionowe krawędzie pokrywa się emulsją asfaltową. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą. Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zag ęszczeniu warstwy. Wszystkie złącza powinny być przesunięte o co najmniej:

- 20 cm względem złączy podłużnych do nich równoległych,

-200 cm względem złączy poprzecznych do nich równoległych, wyst ępujących w niżej położonej warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe

6.1. Równo ść

Pomiary równo ści podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny równo ści podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z,L i D oraz placó  w i parkingów

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4 metrowej i klina lub metody równowa żnej użycia łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty .Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równo ść podłużna jest określona przez wartość odchylenia równo ści (prześwitu), które nie mog ą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równo ści rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.

Do oceny równo ści podłużnej warstwy wiążącej i podbudowy nawierzchnia dróg wszystkich klas t echnicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łat 4- metrowej i klina lub metody równowa żnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równo ść podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość wskaźnika równo ści IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy ższych klas nie powinny być większe niż podane w WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równo ści podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna by ć większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny równo ści poprzecznej warstwy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4- metrowej i klina lub metody równowa żnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równo ść poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równo ści poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie p owinna być większa niż podana w WT-2 2010 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.2 Dopuszczalne odchyłki

6.2.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakości wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl ędnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładno ść metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań dokonanych w ramach zakładowej kontroli jakości.

Właściwości materiałów nale ży oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy ścieralnej).Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.2.1.1 Właściwości lepiszcza odzyskanego

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy to temperatura mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekraczać temperatury mięknienia o więcej niż 8° C.

- wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót spr ężysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynieść, co najmniej 40 %.Dotyczy to równie ż przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.

6.3.1.2 Zawartość lepiszcza

Zawartość lepiszcza z każdej pobranej próbki z mieszanki mineralno-asfaltowe j lub wyjątkowo próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników bada ń z danego odcinka budowy WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

6.3.1.3 Uziarnienie

Uziarnienie każdej próbki pobranej z lu źnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, w zależności od liczby wyników bada ń z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań dotyczących uziarnienia, wyrażanych jako którekolwiek z :

- zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, -zawartość kruszywa o wymiarze <0,125 mm,

-zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, -zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm

-zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, -zawartości ziaren grubych,

To żadna próbka nie mo że wykazywać uziarnienia odbiegającego więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki do kruszywa o szczególnych

właściwościach np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości kruszywa wynosi:’- ± 20 % w wypadku kruszywa grubeg o,

-± 30 % w wypadku kruszywa drobnego.

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1 Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość wykonanej warstwy lub warstw oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe Odcinek częściowy powinien zawierać, co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

6.3.2.1 Zagęszczenie warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej

właściwości.

6.4 Badania laboratoryjne Badania dzielą się na:

- badania Wykonawcy ( w ramach własnego nadzoru) -badania kontrolne ( w ramach nadzoru)

Badania kontrolne dzielą się na: -dodatkowe,

-arbitrażowe.

Jeżeli to konieczne badania obejmują:

Pobrania próbek, zapakowanie próbek do wysyłki, tra nsport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonu jącej badania i sprawozdanie z badań.

Na żądanie Inżyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do b udowy (kruszywo grube i drobne, wypełniacz, lepiszcze itp.) należy przekazać próbki w odpowiedniej wielko ści, a Inżynier będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na pi śmie, w protokole

pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada ń kontrolnych próbki te słu żą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.)spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie.

Zakres badań wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

-pomiar temperatury powietrza,

-pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, -ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, -pomiar spadku poprzecznego,

-pomiar równo ści

-ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

-ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.4.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera których celem jest sprawdzenie czy jako ść materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie ń itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawa odbioru. Pobieranie próbek i wykonaniem b adań na miejscu budowy zajmie się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równie ż wtedy, gdy wykonawca zostanie w porę powiadomiony, o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Wykonawca może pobierać i pakować do wysyłki próbki do bada ń kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Inżynier lub uznana przez niego placówka. Wykaz i zakres badań kontrolnych podano poniżej:

Kruszywa:

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielko ść pobranej średniej próbki nie mo że być mniejsza niż - wypełniacz 2 kg

-kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

-kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg

Lepiszcze:

Z lepiszcza należy pobrać próbk ę średnią składającą się z 3 próbek cz ęściowych po 2 kg. Z tego jedną próbk ę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbk ę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

Materiały do uszczelniania połączeń

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych nale ży pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbk ę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbk ę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy przyjąć należy zgodnie z WT-2: 2010

6.4.3 badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników bada ń kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczen iu odcinków cz ęściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ęściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.4.4 Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem bada ń kontrolnych, co do których istniej ą uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań)

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badan kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy ść przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Inżyniera.

6.4.5 Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami:

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopad le do osi. Złącza:

-złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie,

-krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte

asfaltem

- warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

7. Obmiar robót

7.1 Jednostka obmiarowa

Obmiaru robót warstw bitumicznych dokonuje si ę na budowie. Jednostką obmiaru jest dla: -wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego- 1 metr kwadratowy

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór i reklamacja robót

Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów	dzielą się w zależności od charakteru robót na:

- odbiory robót ulegaj ących zakryciu, polegające na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu;

-odbiory końcowe, polegające na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana droga- ulica. Ocena części wykonanych prac, pozwalająca na podjęcie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest uwa żana za odbiór.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego robót nale ży przedłożyć odbierającemu następujące dokumenty: -recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy

-kosztorys wykonawczy sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami zamawiającego

Dokonujący odbioru robót ocenia ich jako ść i ilość na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonan ych robót.

Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie s ą gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie roboty dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego.

8.2 Rozliczenie

8.2.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

-prace  przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki -opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami -oczyszczenie i przygotowanie podłoża

-zabezpieczenie krawędzi złączy

- wytworzenie mieszanki

-transport mieszanki do miejsca wbudowania

- mechaniczne rozłożenie mieszanki -zagęszczenie i obcięcie krawędzi

-wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdze ń w tym dodatkowo zleconych przez Inżyniera

-oznakowanie robót i jego utrzymanie

-wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót obj ętych niniejsza SST

9. Przepisy związane

- WT-1 Kruszywa 2010

-WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

-Polskie Normy powołane w WT-1

-Polskie Normy powołane w WT-2

-Polskie Normy powołane w WT-3

-Dz. U. nr 43 z 1999 r. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie